[image: image1.jpg]A

-

4

_ /;
,»’//
y
e
,7/'
//'

A
i

ISP

P MESKA IOINWAY





羟丙甲纤维素溶液配制说明

羟丙甲纤维素在冷水和乙醇等混合溶剂中有较高的溶解性，在配制溶液的过程中极易结块，完全溶解需要很长的时间。故形成此文档供客户参考。

一、配制容器的选择：

溶液的体积应占容器容量的30%-80%；因为机械搅拌的存在，溶液装量最好能在搅拌状态下完全覆盖搅拌桨，以防空气带入造成大量的泡沫。

二、若所使用溶剂为水

加入粉体重量3倍以上的水在容器中，水温控制在80℃以上，连续搅拌，加入计量好的羟丙甲纤维素粉体，使之成为均匀的水分散体。而后，加入剩余量的冷水并不断搅拌（冷、热水比例以现场使用情况来控制，不着急使用也可以全部使用热水分散再冷却后使用）。当溶液温度降到30℃左右时，配制均匀的溶液即可使用，但需要注意尽量减少空气带入起泡或者形成泡沫。

三、若所使用溶剂为有机溶剂

加入粉体重量3倍以上的有机溶剂在容器中（若有机溶剂的量较少，达不到使用要求，则可参照<二>的方法配制，最后才加入有机溶剂），连续搅拌，加入计量好的羟丙甲纤维素粉体，使之成为均匀的分散体。而后，加入剩余量的冷水并不断搅拌。最后形成均匀的溶液即可使用。

注：若配液过程中因为分散的原因使得溶液中最后还有大的中心为白色的结块，请将其捞出或者用筛网过滤后使用；若结块不多或者结块为透明可沉淀的，时间允许的话可缓慢搅拌更长时间甚至静置过夜再行搅拌均匀后使用。

[image: image1.jpg]